Tabulka skladeb

1.	SKLADBY PODLAH (P)	2

P.1 –Keramická dlažba	…………………………………………………………………………………………………………………………………2

P.2 –Vinylová podlahovina	…………………………………………………………………………………………………………………………………2

P.3 –Keramická dlažba	…………………………………………………………………………………………………………………………………2

2.	SKLADBY STĚNY (W)	3

W.1 – Keramický obklad na zdivu	3

W.2 – Omítaná zděná stěna	…………………………………………………………………………………………………………………………………3

W.3 – Omítaná stěna	Ytong	3

W.4 – Keramický obklad na stěně Ytong	3

W.5 – Omítaná stěna po stržení pův. obkladů	3

W.6 – Omítaná stěna na pův. omítku	3

3.	SKLADBY STROPY (C)	4

C.1 – Malba	………………………………………………………………………………………………………………………………..4

C.2 – SDK podhled	………………………………………………………………………………………………………………………………..4

# SKLADBY PODLAH (P)

## P.1 –Keramická dlažba

- Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 30/30				10 mm

Spárovací hmota na bázi cementu

- Flexibilní lepidlo									6 mm

- Penetrace						-

- Roznášecí betonová mazanina, kari síť KH 20 - oko 150/150 mm, drát 6 mm		54 mm

- Skladba původní podlahy: Odstraněný násyp / doplněný násyp pro vyrovnání stávajícího podkladu

dle konkrétní místnosti viz pozn. 2 níže						celkem	70 mm

Pozn.1:

Tloušťka vrstvy stávajícího násypu bude ponechána v takové tloušťce, aby jednotlivé nášlapné vrstvy vycházely do vycházeli do jedné výškové úrovně. / Tloušťka mazaniny bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy byly v jedné výškové úrovni, min. tloušťka potěru 50mm.

Dilatování potěru od stěn vloženými minerálními pásky š=10mm

Před použitím penetračního nátěru musí být podklad suchý, pevný a zbavený prachu, nečistot, oleje, mastnoty apod.

V případě nesrovnalosti podkladu lze nanést vyšší tloušťku lepidla max. 20 mm.

## P.2 –Vinylová podlahovina

- Vinylová podlahovina, 									2 mm

s vloženým skleněným rounem a ochrannou vrstvou PUR laku, dekor dle výběru investora

- Lepidlo na vinyl										1 mm

- Roznášecí sádrovláknitá deska								25 mm

Vč. spárovacího tmelu a rychlořezných šroubů

- Akustická kročejová izolace, dřevovláknitá deska pevná v tlaku				22 mm

- Skladba původní podlahy: Odstraněný násyp / doplněný násyp pro vyrovnání stávajícího podkladu

dle konkrétní místnosti viz pozn. 2 níže						celkem	50 mm

## P.3 –Keramická dlažba

- Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 30/30				10 mm

Spárovací hmota na bázi cementu

- Flexibilní lepidlo									6 mm

- Hydroizolační stěrka									1 mm

- Penetrace										-

- Roznášecí betonová mazanina, kari síť KH 20 - oko 150/150 mm, drát 6 mm		53 mm

- Skladba původní podlahy: Odstraněný násyp / doplněný násyp pro vyrovnání stávajícího podkladu

dle konkrétní místnosti viz pozn. 2 níže						celkem	70 mm

Pozn.1:

Tloušťka vrstvy stávajícího násypu bude ponechána v takové tloušťce, aby jednotlivé nášlapné vrstvy vycházely do vycházeli do jedné výškové úrovně. / Tloušťka mazaniny bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy byly v jedné výškové úrovni, min. tloušťka potěru 50mm.

Dilatování potěru od stěn vloženými minerálními pásky š=10mm

Před použitím penetračního nátěru musí být podklad suchý, pevný a zbavený prachu, nečistot, oleje, mastnoty apod.

V případě nesrovnalosti podkladu lze nanést vyšší tloušťku lepidla max. 20 mm.

Pozn.2:

m.č. 1.01		- bez úprav násypu, pouze vyrovnání povrchu

m.č. 1.02 		- odstraněný stávající násyp 						8 mm

- doplněný násyp místo polštářů 					0,16 m3

m.č.  1.03 		- odstraněný stávající násyp 						8 mm

- doplněný násyp místo polštářů 					0,2 m3

m.č. 1.04, 1.05	- bez úprav násypu, pouze vyrovnání povrchu

# SKLADBY STĚNY (W)

## W.1 – Keramický obklad na zdivu

- Keramické obklady, dekor dle výběru investora						8 mm

- Flexibilní lepicí hmota									3 mm

  - V místě ostřiku s vodou stěrková hydroizolace	tl. 2mm

- Penetrace 										-

- Vápenocementová omítka								15 mm

- Přednástřik podkladu (špric)								2 mm

  - Vnitřní svislá zděná konstrukce						celkem	28 mm

## W.2 – Omítaná zděná stěna

- Malba 3x										-

- Penetrace										-

- Jemná štuková omítka									3 mm

- Vápenocementová omítka								15 mm

- Přednástřik podkladu (špric)								2 mm

  - Vnitřní svislá zděná konstrukce						celkem	20 mm

## W.3 – Omítaná stěna z pórobetonu

- Malba 3x										-

- Penetrace										-

- Jemná štuková omítka									3 mm

- Vápenocementová omítka								10 mm

- Penetrace 										-

  - Vnitřní svislá stěna z pórobetonu						celkem	13 mm

## W.4 – Keramický obklad na stěně z pórobetonu

- Keramické obklady, dekor dle výběru investora						8 mm

- Cementová lepicí hmota								3 mm

  - V místě ostřiku s vodou stěrková hydroizolace	tl. 2mm

- Penetrace 										-

  - Vnitřní svislá stěna z pórobetonu					Celkem 11 mm

## W.5 – Omítaná stěna po stržení pův. obkladů

- Malba 3x										-

- Penetrace										-

- Jemná štuková omítka									3 mm

- Vápenocementová omítka vč. vyrovnání povrchu po odstranění obkladů		15 mm

- Přednástřik podkladu (špric)								2 mm

  - Vnitřní svislá zděná konstrukce						celkem	17 mm

## W.6 – Omítaná stěna na pův. omítku

- Malba 3x										-

- Penetrace										-

- Vnitřní svislá zděná konstrukce s oškrábanou nesoudržnou původní omítkou

# SKLADBY STROPY (C)

## C.1 – Malba

- Malba 2x 										-

- Penetrace										-

- Stávající stropní konstrukce s oškrábanou nesoudržnou původní omítkou

## C.2 – SDK podhled

- Malba 2x 										-

- Penetrace										-

- Sádrová omítka										1.5 mm

- 1x SDK deska (tmelit zbrousit) tl. 12.5mm zavěšená na systémových nosných profilech	12.5 mm

- Stávající stropní konstrukce						celkem	14 mm