**Tabulka skladeb**

[1. SKLADBY PODLAH (F) 2](#_Toc155874106)

[F.1 – Keramická dlažba – koupelna a toaleta 2](#_Toc155874107)

[F.2 – PVC podlaha 2](#_Toc155874108)

[2. SKLADBY STĚNY (W) 3](#_Toc155874109)

[W.1 – Malba + omítka nové zdivo 3](#_Toc155874110)

[W.2 – Keramický obklad + omítka nové zdivo 3](#_Toc155874111)

[W.3 – Malba + omítka stávající zdivo 3](#_Toc155874112)

[W.4 – Keramický obklad + omítka stávající zdivo 3](#_Toc155874113)

[2. SKLADBY STROPY, PODHLED (C) 5](#_Toc155874114)

[C.1 – SDK podhled 5](#_Toc155874115)

[C.2 – Stávající strop – malba 5](#_Toc155874116)

# 1. SKLADBY PODLAH (F)

## F.1 – Keramická dlažba – koupelna a toaleta

* Keramická slinutá dlažba glazovaná, mechanicky odolná, rastr 300/300, protiskluznost R10 10 mm
  + Flexibilní pružná spárovací hmota s možností pigmentace
* Lepící stěrková hmota na bázi cementu, vysoce přilnavé a vhodné pro slinuté dlažby 2 mm
* Jednosložková cementová hydroizolační hmota, elastická, voděodolná 2 mm
* Hloubková penetrace na betonové povrchy -
* Cementový potěr C25-F4 50 mm

Celkem 64 mm

* Stávající násyp cca 88 mm
* Stávající stropní konstrukce -

Pozn.:

Keramická dlažba a spárovací hmota – odstín dle výběru investora.

Hydroizolační stěrka bude vytažena na sokl do v. min 300 mm. V rozích a koutech bude vyztužena systémovou bandážní páskou.

Součástí dlažby bude dodávka přechodových / ukončovacích lišt.

Tloušťka cementového potěru a úroveň odstraněného stávajícího násypu bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy byly v jedné výškové úrovni.

Stávající stropní konstrukce zbavená prachu a nesoudržných částí.

## F.2 – PVC podlaha

* PVC krytina, podlaha (výběr dle investora) 2,4 mm
* Disperzní lepidlo 0,6 mm
* Souvrství ze sádrovláknitých desek (2x12,5 mm) 25 mm
* Kročejová minerální izolace – minerální deska 20 mm

Celkem 48 mm

* Doplnit a vyrovnat stávající násyp (místo polštářů a bet. mazaniny) cca 10 mm
* Stávající násyp cca 90-120 mm
* Stávající stropní konstrukce -

Pozn.:

Třída zátěže vinylové podlahy: 22 – střední bytová zátěže

Nerovnost podkladu pod vinyl 2mm/2m, podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu, mastnost…

Součástí dlažby bude dodávka přechodových / ukončovacích lišt.

Úroveň dosypaného stávajícího násypu bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy byly v jedné výškové úrovni.

Stávající stropní konstrukce zbavená prachu a nesoudržných částí.

# 2. SKLADBY STĚNY (W)

## W.1 – Malba + omítka nové zdivo

* Otěru odolná disperzní malba ve dvou nátěrech -
* Penetrační nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Jemná vápenná omítka do interiéru (zrnitost 0,5) 2 mm
* Penetrační nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Jádrová vápenocementová omítka do interiéru (zrnitost 2 mm) 15 mm
* Cementový podhoz pod minerální omítky (špric zrnitost 2 mm) 2 mm
* Neomítnuté zdivo -

Celkem 19 mm

Pozn.:

Malba interiérová, paropropustná, bílá dle výběru investora.

Podklad pod jádrovou omítku musí být vyzrálý, rovný, zbavený volných úlomků, prachu, nečistot.

## W.2 – Keramický obklad + omítka nové zdivo

* Keramické slinuté obklady, glazované, mechanicky odolné, 25x33cm 7 mm
  + Flexibilní pružná spárovací hmota s možností pigmentace
* Lepící stěrková hmota na bázi cementu, vysoce přilnavé a vhodné pro slinuté obklady 3 mm
* Jednosložková hydroizolační stěrka, elastická, voděodolná 2 mm
* Penetrační nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Jádrová vápenocementová omítka do interiéru (zrnitost 2 mm) 15 mm
* Cementový podhoz pod minerální omítky (špric zrnitost 2 mm) 2 mm
* Neomítnuté zdivo -

Celkem 29 mm

Pozn.:

Keramické obklady a spárovací hmota – odstín dle výběru investora.

Nad obklady bude provedena otěru odolná disperzní malba ve dvou nátěrech.

Hydroizolační stěrka bude v mokrých provozech a v místech přímého ostřiku vodou s přesahem min. 600 mm za okraj zařizovacího předmětu.

Součástí obkladu bude dodávka systémových rohových, ukončovacích a přechodových lišt.

## W.3 – Malba + omítka stávající zdivo

* Otěru odolná disperzní malba ve dvou nátěrech -
* Penetrační nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Jemná vápenná omítka do interiéru (zrnitost 0,5) 2 mm
* Penetrační nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Jádrová vápenocementová omítka do interiéru (zrnitost 2 mm) 15 mm
* Stávající zdivo -

Celkem 17 mm

Pozn.:

Malba interiérová, paropropustná, bílá dle výběru investora.

Mezi kuchyňskou linkou a horními kuchyňskými skříňkami bude nalepený keramický obklad (výběr dle investora).

## W.4 – Keramický obklad + omítka stávající zdivo

* Keramické slinuté obklady, glazované, mechanicky odolné 7 mm
  + Flexibilní pružná spárovací hmota s možností pigmentace
* Lepící stěrková hmota na bázi cementu, vysoce přilnavé a vhodné pro slinuté obklady 3 mm
* Jednosložková hydroizolační stěrka, elastická, voděodolná 2 mm
* Penetrační nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Jádrová vápenocementová omítka do interiéru (zrnitost 2 mm) 15 mm
* Stávající zdivo -

Celkem 27 mm

Pozn.:

Keramické obklady a spárovací hmota – odstín dle výběru investora.

Nad obklady bude provedena otěru odolná disperzní malba 2x (odstín dle volby investora).

Hydroizolační stěrka bude v mokrých provozech a v místech přímého ostřiku vodou s přesahem min. 600 mm za okraj zařizovacího předmětu.

Součástí obkladu bude dodávka systémových rohových, ukončovacích a přechodových lišt.

# 2. SKLADBY STROPY, PODHLED (C)

## C.1 – SDK podhled

* Otěru odolná disperzní malba ve dvou nátěrech -
* Penetrační disperzní nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Navrhovaný sádrokartonový podhled plný 12,5mm
  + Dvojitá rastrová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů kotvená do stávající stropní konstrukce
* Vzduchová mezera -

Celkem min. 72,5mm

Pozn.:

Sádrokartonový podhled v koupelně a na záchodě provedený z cementovláknnitých desek určených do vlhkého prostředí (ref. Knauf Green).

## C.2 – Stávající strop – malba

* Otěru odolná disperzní malba ve dvou nátěrech -
* Penetrační disperzní nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Jemná vápenná omítka do interiéru (zrnitost 0,5) 2 mm
* Penetrační nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Jádrová vápenocementová omítka do interiéru (zrnitost 2 mm) 15 mm
* Penetrační nátěr podkladu v jedné vrstvě -
* Stávající strop -

Celkem 17 mm

Pozn.:

Malba interiérová, paropropustná, bílá dle výběru investora.